	产品质量监督抽查实施细则


2026年乌鲁木齐市米东区电线电缆产品

质量监督抽查实施细则

2026-03 -23发布                                          2026-03-26实施 

乌鲁木齐市米东区市场监督管理局

（知识产权局、市场监管综合行政执法队）

2026年乌鲁木齐市米东区电线电缆产品

质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

1.1以随机抽样的方式在乌鲁木齐市米东区行政区域内电线电缆生产者、销售者的待销产品中抽取。
1.2随机数一般可使用随机数表等方法产生。

1.3每批次产品抽取样品30米，其中15米作为检验样品，15米作为备用样品。
2 检验依据
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	绝缘平均厚度
	GB/T 2951.11-2008
GB/T 5023.2-2008

	2
	绝缘最薄处厚度
	

	3
	导体电阻
	GB/T 3956-2008

GB/T 3048.4

GB/T 5023.2-2008

GB/T 12706.1-2020

GB/T 12706.2-2020

GB/T12706.3-2020

	4
	绝缘老化前抗张强度
	GB/T 2951.11-2008

	5
	绝缘老化前断裂伸长率
	

	6
	绝缘老化后抗张强度
	GB/T 2951.11-2008

GB/T 2951.12-2008

	7
	绝缘老化前后抗张强度变化率
	

	8
	绝缘老化后断裂伸长率
	

	9
	绝缘老化前后断裂伸长率变化率
	

	10
	绝缘热延伸
	GB/T 2951.21-2008

	11
	护套老化前抗张强度
	GB/T 2951.11-2008

	12
	护套老化前断裂伸长率
	

	13
	护套老化后抗张强度
	GB/T 2951.11-2008

GB/T 2951.12-2008

	14
	护套老化前后抗张强度变化率
	

	15
	护套老化后断裂伸长率
	

	16
	护套老化前后断裂伸长率变化率
	

	17
	单根垂直燃烧试验
	GB/T 18380.12-2022

GB/T 18380.13-2022


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则

3.1 依据标准

GB/T 5023.3-2008额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分:固定布线用无护套电缆
GB/T 5023.5-2008 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分：软电缆（软线）
GB/T 12706.1-2020额定电压1kV（Um=1.2 kV）到35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1kV（Um=1.2 kV）和3kV（Um=3.6kV）电缆
GB/T 12706.2-2020额定电压1 kV(Um=1.2 kV)到35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第2部分：额定电压6 kV(Um=7.2kV)到30 kV(Um=36 kV)电缆
GB/T 12706.3-2020 额定电压1kV(Um=1.2 kV)到35kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分：额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆

GB/T 9330-2020 塑料绝缘控制电缆
GB/T 12527-2008额定电压1kV及以下架空绝缘电缆
GB/T 14049-2008额定电压10kV架空绝缘电缆

JB/T 8734.2-2016额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分:固定布线用电缆电线
JB/T 8734.3-2016 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分：连接用软电线和软电缆
GB/T 19666-2019 阻燃和耐火电线电缆或光缆通则
相关的法律法规、部门规章和规范

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
















