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1 抽样方法  
1.1 抽查产品及抽样领域
抽样领域为乌鲁木齐市米东区生产领域和流通领域。
抽查产品为绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）、外墙外保温用模塑聚苯乙烯泡沫塑料、绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）、外墙外保温用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料、绝热用硬质酚醛泡沫制品（PF）、建筑绝热用石墨改性模塑聚苯乙烯泡沫塑料、绝热用岩棉板、建筑用岩棉板、建筑外墙外保温用岩棉板、建筑用金属面绝热夹芯板。
1.2 抽样方法、基数及数量
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
抽取样品应为同一生产企业生产的同一种类、同一型号规格、同一批次的产品。
抽样基数满足抽样数量即可。
绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）：所抽样品生产日期在2026年07月01日之前，且执行标准为GB/T 10801.1-2021，每批次产品抽取样品32块（燃烧性能B1级）或4块（燃烧性能B2级），其中检样和备样各为16块（燃烧性能B1级），或2块（燃烧性能B2级）。所抽样品生产日期在2026年07月01日之后，且执行标准为GB/T 10801.1-2025，每批次产品抽取样品32块（燃烧性能B1级）或4块（燃烧性能B2级），其中检样和备样各为16块（燃烧性能B1级），或2块（燃烧性能B2级）。
外墙外保温用模塑聚苯乙烯泡沫塑料：每批次产品抽取样品32块（燃烧性能B1级）或4块（燃烧性能B2级），其中检样和备样各为16块（燃烧性能B1级），或2块（燃烧性能B2级）。
绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）：所抽样品生产日期在2026年07月01日之前，且执行标准为GB/T 10801.2-2018，每批次产品抽取样品32块（燃烧性能B1级）或4块（燃烧性能B2级），其中检样和备样各为16块（燃烧性能B1级），或2块（燃烧性能B2级）。所抽样品生产日期在2026年07月01日之后，且执行标准为GB/T 10801.2-2025，每批次产品抽取样品32块（燃烧性能B1级）或4块（燃烧性能B2级），其中检样和备样各为16块（燃烧性能B1级），或2块（燃烧性能B2级）。   
外墙外保温用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料：每批次产品抽取样品32块（燃烧性能B1级）或4块（燃烧性能B2级），其中检样和备样各为16块（燃烧性能B1级），或2块（燃烧性能B2级）。
绝热用硬质酚醛泡沫制品（PF）：所抽样品生产日期在2026年07月01日之前，且执行标准为GB/T 20974-2014，每批次产品抽取样品32块（燃烧性能B1级），其中检样和备样各为16块（燃烧性能B1级）。所抽样品生产日期在2026年07月01日之后，且执行标准为GB/T 20974-2025，每批次产品抽取样品32块（燃烧性能B1级），其中检样和备样各为16块（燃烧性能B1级）。
建筑绝热用石墨改性模塑聚苯乙烯泡沫塑料： 每批次产品抽取样品32块（燃烧性能B1级）或10块（燃烧性能B2级），其中检样和备样各为16块（燃烧性能B1级），或5块（燃烧性能B2级）。
绝热用岩棉板、建筑用岩棉板、建筑外墙外保温用岩棉板：对燃烧性能明示为A（A2）级产品取样时，在同一批次产品中抽取样品不少于30m2，其中至少有15m2作为检验样品，15m2作为备用样品；对燃烧性能明示为A（A1）级产品取样时，在同一批次产品中抽取样品不少于6m2，其中至少有3m2作为检验样品，3m2作为备用样品。
[bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK17]建筑用金属面绝热夹芯板：所抽样品生产日期在2026年07月01日之前，且执行标准为GB/T 23932-2009 ，每批次产品抽取样品16块（燃烧性能A2、B1级）或8块（燃烧性能A1级），其中检样和备样各为8块（燃烧性能A2、B1级）或4块（燃烧性能A1级）。所抽样品生产日期在2026年07月01日之后，且执行标准为GB/T 23932-2025，每批次产品抽取样品16块（燃烧性能A2、B1级）或8块（燃烧性能A1级），其中检样和备样各为8块（燃烧性能A2、B1级）或4块（燃烧性能A1级）。
建筑保温材料抽样样品尺寸和数量见表1。

表1 建筑保温材料抽样样品尺寸和数量
	序号
	产品名称
	燃烧性能等级
	每批次抽样样品尺寸
	每批次抽样样品数量

	1
	绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）/外墙外保温用模塑聚苯乙烯泡沫塑料
	B1级或B2(D)级
	随机抽取长度不小于900mm，宽度不小于500mm，厚度不小于50mm的产品。
	在同一批次产品中抽取样品不少于至少30m2，其中至少16块（不少于11.52m2）作为检验样品，16块（不少于11.52m2）作为备用样品。

	
	
	B2（E）级或B3级
	
	同一批次产品中抽取样品不少于10m2，其中至少2块（不少于1.44m2）为检验样品，2块（不少于1.44m2）为备用样品。

	2
	绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）/外墙外保温用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料
	B1级或B2(D)级
	随机抽取长度不小于900mm，宽度不小于500mm的产品。
	在同一批次产品中抽取样品不少于至少30m2，其中至少16块（不少于11.52m2）作为检验样品，16块（不少于11.52m2）作为备用样品。

	
	
	B2（E）级或B3级
	
	同一批次产品中抽取样品不少于10m2，其中至少2块（不少于1.44m2）为检验样品，2块（不少于1.44m2）为备用样品。

	3
	绝热用硬质酚醛泡沫制品（PF）
	B1级
	随机抽取长度不小于900mm，宽度不小于500mm的产品。
	在同一批次产品中抽取样品不少于至少30m2，其中至少16块（不少于11.52m2）作为检验样品，16块（不少于11.52m2）作为备用样品。

	4
	建筑绝热用石墨改性模塑聚苯乙烯泡沫塑料
	B1级
	随机抽取长度不小于900mm，宽度不小于500mm的产品。
	在同一批次产品中抽取样品不少于至少30m2，其中至少16块（不少于11.52m2）作为检验样品，16块（不少于11.52m2）作为备用样品。

	
	
	B2级
	
	同一批次产品中抽取样品不少于10m2，其中至少5块（不少于3.6m2）为检验样品，5块（不少于3.6m2）为备用样品。

	5
	岩棉板
	A（A2）级
	随机抽取长度不小于900mm，宽度不小于500mm。
	在同一批次产品中抽取样品不少于至少30m2，其中至少15m2作为检验样品，15m2作为备用样品。

	
	
	A（A1）级
	
	同一批次产品中抽取样品不少于6m2，其中至少3m2为检验样品，3m2为备用样品。

	6
	建筑用金属面绝热夹芯板（金属面聚苯乙烯夹芯板）
	B1级
	导热系数： 300mm×原宽×原厚；
燃烧性能：1500mm×原宽×原厚
	在同一批次产品中抽取样品不少于至少30m2。检验样品：导热系数： 300mm×原宽×原厚1块；燃烧性能：1500mm×原宽×原厚7块。
备用样品：导热系数： 300mm×原宽×原厚1块；燃烧性能：1500mm×原宽×原厚7块。

	7
	建筑用金属面绝热夹芯板（金属面硬质聚氨酯夹芯板）
	B1级
	导热系数： 300mm×原宽×原厚；
燃烧性能B级：1500mm×原宽×原厚
	在同一批次产品中抽取样品不少于至少30m2。检验样品：导热系数： 300mm×原宽×原厚1块；燃烧性能：1500mm×原宽×原厚7块。
备用样品：导热系数： 300mm×原宽×原厚1块；燃烧性能：1500mm×原宽×原厚7块。

	8
	建筑用金属面绝热夹芯板（金属面岩棉、矿渣棉夹芯板）
	A1
	导热系数： 300mm×原宽×原厚；
燃烧性能：200mm×200mm×原厚
	在同一批次产品中抽取样品不少于至少30m2。检验样品：导热系数： 300mm×原宽×原厚1块；燃烧性能：200mm×200mm×原厚3块。
备用样品：导热系数： 300mm×原宽×原厚1块；燃烧性能：200mm×200mm×原厚3块。

	9
	建筑用金属面绝热夹芯板（金属面玻璃棉夹芯板）
	A1
	导热系数： 300mm×原宽×原厚；
燃烧性能：200mm×200mm×原厚
	在同一批次产品中抽取样品不少于至少30m2。检验样品：导热系数： 300mm×原宽×原厚1块；燃烧性能：200mm×200mm×原厚3块。
备用样品：导热系数： 300mm×原宽×原厚1块；燃烧性能：200mm×200mm×原厚3块。

	
	
	A2
	导热系数： 300mm×原宽×原厚；
燃烧性能：1500mm×原宽×原厚
	在同一批次产品中抽取样品不少于至少30m2。检验样品：导热系数： 300mm×原宽×原厚1块；燃烧性能：1500mm×原宽×原厚7块。
备用样品：导热系数： 300mm×原宽×原厚1块；燃烧性能：1500mm×原宽×原厚7块。




2 检验依据
表2 外墙外保温用模塑聚苯乙烯泡沫塑料
	序号
	检验项目
	检验方法

	[bookmark: _Hlk172041311]1
	导热系数
	GB/T 10801.1—2021
GB/T 10801.1—2025
GB/T 10294—2008
 GB/T 10295—2008

	2
	燃烧性能等级
	GB 8624—2012
GB/T 20284—2006
GB/T 8626—2007
GB/T 2406.2—2009



表3 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）
	序号
	检验项目
	检验方法

	[bookmark: _Hlk172041321]1
	导热系数（平均温度25℃）/
导热系数平均温度为（25±2）℃

	GB/T 10801.1—2021
GB/T 10801.1—2025
GB/T 10294—2008
GB/T 10295—2008

	2
	燃烧性能
	GB 8624—2012
GB/T 20284—2006
GB/T 8626—2007
GB/T 2406.2—2009



表4 外墙外保温用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料
	序号
	检验项目
	检验方法

	[bookmark: _Hlk172041329]1
	导热系数（25℃）
	GB/T 10801.2—2018
GB/T 10801.2—2025
GB/T 10294—2008 
GB/T 10295—2008

	2
	燃烧性能等级
	GB 8624—2012
GB/T 20284—2006
GB/T 8626—2007
GB/T 2406.2—2009



表5 绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）
	序号
	检验项目
	检验方法

	[bookmark: _Hlk172041338]1
	绝热性能
	导热系数
	平均温度25℃/
（25±2）℃

	GB/T 10801.2—2018
GB/T 10801.2—2025
GB/T 10294—2008 
GB/T 10295—2008

	2
	燃烧性能
	GB 8624—2012
GB/T 20284—2006
GB/T 8626—2007
GB/T 2406.2—2009



表6 绝热用硬质酚醛泡沫制品（PF）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	导热系数
	平均温度25℃±2℃
	GB/T 20974—2014
GB/T 20974—2025
GB/T 10294—2008 
GB/T 10295—2008

	
	导热系数，平均温度（25±1）℃
	

	2
	燃烧性能
	GB 8624—2012
GB/T 20284—2006
GB/T 8626—2007
GB/T 2406.2—2009
GB/T 8627-2007



表7 建筑绝热用石墨改性模塑聚苯乙烯泡沫塑料
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	导热系数［平均温度（25±2）℃］
	GB/T 10294—2008 
GB/T 10295—2008

	2
	燃烧性能等级
	GB 8624—2012
GB/T 20284—2006
GB/T 11785—2005 
GB/T 8626—2007
GB/T 2406.2—2009



表8 绝热用岩棉板
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	[bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK24]导热系数
平均温度（70±2）℃
	GB/T 11835—2016
GB/T 10294—2008
GB/T 10295—2008

	2
	燃烧性能
	GB 8624—2012
GB/T 5464—2010 
GB/T 14402—2007 
GB/T 20284—2006 



表9 建筑用岩棉板
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	[bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK26]导热系数（平均温度25℃）
	GB/T 10294—2008
GB/T 10295—2008

	2
	燃烧性能
	GB 8624—2012
GB/T 5464—2010
GB/T 14402—2007 
GB/T 20284—2006



表10 建筑外墙外保温用岩棉板
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	导热系数（平均温度25℃）
	GB/T 10294—2008
GB/T 10295—2008

	2
	燃烧性能
	GB 8624—2012
GB/T 5464—2010
GB/T 14402—2007



表11  建筑用金属面绝热夹芯板
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	导热系数
	GB/T 10294-2008
GB/T 10295-2008

	2
	燃烧性能
	GB 8624-2012
GB/T 20284—2006
GB/T 8626—2007
GB/T 2406.2—2009
GB/T 5464—2010
GB/T 14402—2007



执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则
3.1依据标准
GB/T 10801.1—2021  绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）
GB/T 10801.1—2025 绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料（EPS）
GB/T 10801.2—2018  绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）
GB/T 10801.2—2025  绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）
GB/T 20974-2014  绝热用硬质酚醛泡沫制品（PF）
GB/T 20974-2025  绝热用硬质酚醛泡沫制品（PF）
GB/T 11835—2016 绝热用岩棉、矿渣棉及其制品
GB/T 19686—2015 建筑用岩棉绝热制品
[bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK21]GB/T 23932-2009  建筑用金属面绝热夹芯板
GB/T 23932-2025  建筑用金属面绝热夹芯板
GB/T 25975—2018 建筑外墙外保温用岩棉制品
GB/T 29906—2013   模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料
GB/T 30595—2024   建筑保温用挤塑聚苯板（XPS）系统材料
JC/T 2441—2018     建筑绝热用石墨改性模塑聚苯乙烯泡沫塑料板
相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
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